第六章：　大理石保養及研磨技術

如新環境清潔工程有限公司

美研石材養護工程公司／林常務理事漢鍾

# 認識石材 STON

【常見石材種類】

1.天然石材：大理石、花崗石。

2.人造石材：人造大理石、樹脂水磨石、水泥水磨石。

- 大理石

在學術上是指白雲岩和石灰岩，在高溫和高壓下，經過再結晶而形成的岩石。

一般把可以經由拋光處理，作為裝飾品的鈣質岩石稱為大理石。

很多大理石帶有石英小顆粒，或含有鐵、鉀、鎂之類的矽酸鹽礦物質，因而在變質過程中呈現出各種雅致美麗色彩。地殼運動使岩石產生裂縫，當岩漿滲入後形成紋理，通常大理石在建築裝修和小裝飾品上，則是利用此紋理，突顯美麗的色澤紋理。

大理石也由於成份不同，軟硬也不同，通常在地板和樓梯上用較硬的大理石，達到耐磨目的。而牆面或裝飾品則用較軟的大理石。

大理石特性：

★ 具優雅天然石材紋路。

- 具有設計性卓越。

★ 表面具備許多毛細孔。

★ 主要成份為碳酸鈣，怕酸性且易風化。

★ 硬度與指甲差不多，易磨損。

★ 被廣泛使用於飯店，辦公大樓之大廳或住宅。

大理石之構成比例表：

| 組 成 | 構 成 比 例 |
| --- | --- |
| 碳 酸 鈣 | 97.8 |
| 氧 化 美 | 0.8 |
| 氧 化 鐵 | 0.4 |
| 二 氧 化 矽 | 0.6 |
| 氧 化 鋁 | 0.4 |

（二）花崗石

主要成份是三種礦物--石英、雲母石和長石，由結晶作用而互

相連結在一起。是地殼中最常見的火成岩，由岩漿在地殼深處冷

卻而成。一般來說岩石中石英含量少於20%不叫花崗石。

花崗石特性：

★ 由地下溶解的岩漿凝固成的火成岩石。

★ 天然岩石中最被喜愛之石材。

★ 無大理石小毛細孔的缺點。

★ 主要成份與玻璃相似，硬度高不易磨損。

★ 無大理石相似之紋路。

★ 於流動量大之場所廣泛使用。

花崗石之構成比例表：

| 組 成 | 構 成 比 例 |
| --- | --- |
| 二 氧 化 矽 | 72.1 |
| 氧 化 鋁 | 13.9 |
| 氧 化 美 | 2.5 |
| 氧 化 美 | 3.0 |
| 氧 化 美 | 5.5 |
| 其 他 金 屬 氧 化 物 | 3.0 |

（三）人造石特性：

★ 以大理石混著少量聚脂樹脂（POLYESTER）。

★ 輕、薄，施工簡單。

★ 在百貨公司或公共場所廣泛被使用。

不同物質硬度比較表：

| 材 質 | 石 墨 | 指 甲 | 大理石 | 水磨石 | 玻 璃 | 花崗石 | 水 晶 | 鑽 石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫氏硬度 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |

大理石保養維護作業

序論

1）概述

天然石材地板容易受到鞋子，沙礫，塵土每日嚴重的磨損。若不採取

保護措施，則地板將會：

●提早損壞

●暗無光澤

●滿佈刮痕

1-1保護措施

為保護地板，採取下列措施：

1-2地面塗上腊或聚合物

這種技術需要經常磨光與基本清潔，以保養地板。以上兩種程序非常耗時。

此外，塗料將損害石材地板的天然外表。

1-3石材地板的晶化

晶化是長久維持、防護石材地板原始外表的保護措施。必須於地板被刮損磨壞前完成。之後，用來維持晶化地板的工時將減少到最少。日常維護時，使用拖把或自動洗地機，加上中性或酒精性清潔劑即足夠。不再需要基本的清潔。若要除去人行的痕跡，只要於需要處再度晶化。

1-4石材地板的打磨

若表面已有損壞，如刮痕或凹溝，應予修補平整後再以鑽石研磨片恢復地板

表面的平整性。打磨程序的確費時且操作者必須有技巧，如此才能防止地板

損壞。打磨之後進行晶化將形成燦爛的光澤。

2).  石材地板

2-1大理石(天然石材)

一種石灰質石材。金屬鹽及氧化物造不同大理石的色澤。

2-2磨石子(人造石材)

混凝土鑄成的石材如磨石子、Agglomerate大理石、水泥磚。小粒大理石及其它石粒埋入混凝土般石團塊。

2-3 Travertine(天然石材)

具有大氣孔的石灰質石材。

2-4 Solnhofer大理石(天然石材)

一種具有無數縫隙的石灰質沉積石材。

2-5 Jura石灰岩(天然石)

一種具有腐化石的石灰質沉積石材。

3).修復的一般性規則

| 地板狀況 | 工作方法 | 石材研磨機 |
| --- | --- | --- |

1.嶄新而清潔的               晶化

2.骯髒的                以鹼性除腊劑去腊復原

晶化

3.晶化的                以中性清潔劑清洗

晶化

4.以腊或聚合物防護的    以鹼性除腊劑去腊復原

晶化

5.嚴重磨損刮傷而有凹溝  以鑽石研磨片打磨地板恢復

晶化

4) 晶化

4-1何謂晶化

晶化是一種熱化過程，受到以下3種因素影響：

●化學品

●鋼絲絨墊或其它特別磨片

●迴轉式鏡面處理機

●地板表面的石灰質結晶受到改變，而近似矽酸鹽結晶。結果形成：

●具有天然光澤的更堅固表面

晶化之前的地板表面

石材的結晶混亂

不規則的光線反射

暗無光澤的地板外表

晶化之後的地板表面

石材的結晶整齊

有規律的光線反射

天然光澤的地板外表

4-2晶化的優點

●經濟

晶化壓縮強化石材表面，使之對刮痕、塵土及不慎潑灑的液體更有抵抗性。須略微清潔即可。

●聲望

光可見人的地板使職員及顧客聯想到真實的華麗印象。對交易行為及公司聲望有正面的影響。

●防滑

晶化後的地板具有更好的防滑性，降低意外發生的機率。

●衛生

晶化之後更平滑的地板表面減少細菌與塵土的堆積。

4-3可晶化的地板類型

所有包含相當數量碳酸鈣成分的石材皆能進行晶化，如：

●大理石

●Solnhofer大理石

●Jura石灰岩

●磨石子

●Travertine

花崗岩無法晶化，這種石材通常不含碳酸鈣成分。

晶化藥劑

1.濃縮腊：

用途：用於磨光直角區域、桌子、餐具架等。

用法：小量塗佈於地面，以棉布或細研磨片磨光。

2.晶化地板專用酸性除腊劑：

用途：清潔及去除舊腊層、黃斑、黑縫與頑垢。

用法：

以噴霧瓶小量噴灑，搭配備有研磨片的鏡面處理機，以大量清水去除污點。

清潔程序後，以乾淨清水洗刷地板，再以吸水機吸乾地板水分。

安全：

遵守製造商的安全指示。

3.低轉速鏡面處理機專用晶化藥劑

用途：

用於所有含碳酸鈣的石材地板。

用於：

為免損害，先將鋁或銅條覆蓋住。

以噴霧瓶將藥水噴灑於約研3至4平方公尺的小塊區域。搭配鋼絲絨墊或

其它特殊磨片，以重疊的十字交叉狀移動打磨，直到表面乾燥。繼續重覆。

依據地板類型，為達成光澤效果，可能需要重覆2次或更多。

經常更換鋼絲絨墊以免過髒。最後以乾淨的鋼絲絨墊去除暗影。並以吸塵

器或拖把清理鋼絲絨墊的殘屑。

安全：遵守製造商的安全指示。

4.高低轉速鏡面處理機專用晶化藥水

用途：

用於所以含碳酸鈣的石材地板。

用法：

為免損害，先將鋁或銅條覆蓋住。

首先，用濕拖把拖去石材地板的污斑。此藥水更為濃縮。以約1茶匙的份量

用於3至4平方公尺。用配備鋼絲絨墊或其它特殊磨片的鏡面處理機，成十

字交叉狀打磨，直到地板表面乾燥依據地板類型，為達成光澤效果，可能需要重覆2次或更多。經常更換鋼絲絨墊以免過髒。之後並經常用吸塵器或拖把清

理鋼絲絨墊的殘屑。

安全：

遵守製造商的安全指示。

4-9晶化的訣竅

1.在晶化之前，限度內略髒的地板：塵土被鋼絲絨墊吸收。

2.藥水莫噴灑太廣 ： 有染髒的危險。噴灑於最廣約3至4平方公尺區域，並

立刻用上機器。在每次使用之間，留下足以乾燥的時間。

3.在晶化之前，讓新地板放置一個月。石材及接縫必須完成乾燥。過早的晶化

可能引起在地板上留下黑縫的水泥的化學反應，或損害水泥縫。

4.勿放置機器於鋼絲絨墊上，鋼絲絨墊會變形，且機器會難以操作。

5.勿使用不同的藥水於前一天或同一片的鋼絲絨墊。會形成鏽斑而晶化失敗。

永遠使用乾淨的鋼絲絨墊。

6.晶化無法去除刮痕。要去除刮痕，用鑽石研磨。

7.有開放氣孔的石材會吸收較多的藥水，所以要多處理幾次。或是，以拖把塗佈薄薄一層藥水，再放置一整夜。若有發白的暗影(碳酸鈣成分)，以晶化去除。

8.晶化之後的24小時光澤增加。

9.若晶化之後地板太滑，只要以粗糙的鋼絲絨墊處理。

10.金屬條、地毯等，在晶化之前須先覆蓋，以免產生不好的反應。

11.若水泥接縫間有黑縫，鋼、銅或鋁條，以及藍色研磨片去除。

12.石材上的灰影能以下一次晶化步驟清除。有時候用鋼絲絨墊或綿布清除灰影。

13.使用馬鞍狀重物時，晶化過程更快。

何謂一般再生研磨處理

大理石表面已經霧化無亮面，或是累積陳年無保養，不以無縫研磨工法處理，僅是將石材表面之刮痕去除，然後再進行拋光粉及抗磨損作業處理.嚴格說來，比無縫研磨來的簡單且單純，但還是需要有經驗上的判斷及設備上的需求.

所需機器設備及相關耗材

一.各類型之研磨機

二.鑽石再生研磨片

三.拋光粉  晶化劑

#50